# ГОСТ 10700-97 Макулатура бумажная и картонная.
Технические условия

ГОСТ 10700-97 
МАКУЛАТУРА БУМАЖНАЯ И КАРТОННАЯ 
Технические условия 
(извлечения)

## Область применения

Настоящий стандарт распространяется на макулатуру бумажную и картонную, применяемую в качестве вторичного сырья для переработки на бумагу, картон и другие изделия в народном хозяйстве и поставляемую на экспорт.

Стандарт не распространяется на макулатуру несортированную.

## Классификация, основные параметры

Макулатуру следует разделять на три группы:

- группа А — высокого качества;

- группа Б — среднего качества;

- группа В — низкого качества.

Макулатура каждой группы в зависимости от состава, источников поступления, цвета и способности к роспуску должна соответствовать маркам, указанным в таблице.

| Новое обозначение марки макулатуры | Старое обозначение марки макулатуры | Описание марки макулатуры |
| --- | --- | --- |
| Группа А-высокого качества |
| МС-1А | МС-1 | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной) |
| МС-2А | МС-2 | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной) в виде обрезков с линовкой и чёрно-белой или цветной полосой. |
| МС-3А | МС-4 | Отходы производства белой бумаги из сульфатной небелёной целлюлозы. |
| Группа Б-среднего качества |
| МС-5Б | МС-6 | Отходы производства и потребления гофрированного картона и бумаги |
| МС-6Б | МС-7 | Отходы производства и потребления белого картона в виде обрезков с чёрно-белой полосой или цветной печатью. |
| МС-7Б/1 | МС-3/1 | Отходы производства полиграфической промышленности, изданные на белой офсетной бумаге. |
| МС-7Б/2 | МС-3 | Отходы производства и потребления полиграфической промышленности, изданные на белой бумаге. |
| МС-7Б/3 | МС-3 бытовая | Использованные книги, бумаги, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки и др. виды продукции полиграфической промышленности и бумажных товаров с однокрасочной и цветной печатью без преплётов и корешков, изданные на белой бумаге. |
| Группа В-низкого качества |
| МС-8В/1 | МС-2/2 | Отходы производства белой газетной бумаги без печати. |
| МС-8В/2 | МС-10 | Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги. |
| МС-9В | МС-8 | Бумажные гильзы, шпули, втулки. |
| МС-10В | МС-8 | Литые изделия из бумажной массы. |
| МС-11В | МС-9 | Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные. |
| МС-12В | МС-12 | Отходы производства и потребления бумаги и картона чёрного и коричневого цветов. |
| МС-13В | МС-11 | Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной (кроме чёрного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, афишной, обойной и др. |

Пример условного обозначения макулатуры марки МС-1А: 
Макулатура, МС-1А, ГОСТ 10700-97

Примечания:

1.  По согласованию с потребителем допускается в составе макулатуры марки МС-4 А наличие бумажных мешков из- под каолина, цемента, асбеста, соды, гипса, минеральных удобрений и других химических нетоксичных продуктов без остатка затариваемых веществ.

2.  По согласованию с потребителем допускается в макулатуре марок МС-5 Б, МС-6 Б наличие этикеток, торговых ярлыков и трудноотделяемой бумажной клеевой ленты (кроме полиэтиленовой ленты).

## Технические требования

### Характеристики

Массовая доля примесей макулатуры других марок должна быть не более: 
для марки МС-2А - 5% марки МС-7Б; 
" " МС-7Б - 5% марок МС-8В, МС-13В; 
" " МС-4А - 10% марки МС-5Б.

Допускаются по согласованию с потребителем примеси макулатуры более высоких марок с массовой долей не более 10%. 
Макулатура, кроме марки МС-11В, не должна содержать фибру, мешки из-под сажи, проклеенные термопластическим клеем корешки книг, влагопрочные отходы бумаги и картона, не пригодные для потребления как волокнистый материал, покрытые полиэтиленом и другими полимерными пленками, лаками, смолами, тканью, фольгой, парафинированные, битумированные, промасленные, гуммированные, металлизированные, пропитанные химическими веществами, с сургучом, наждачные, прелые и горелые.

Массовая доля загрязнений макулатуры не должна быть более: 
0,5% - для макулатуры группы А; 
1,0% - " " группы Б; 
1,5% - " " группы В.

Макулатура не должна содержать загрязнений, приведенных в приложении А.

Влажность макулатуры всех групп должна быть не более 15,0%. 
Массу партии определяют исходя из влажности макулатуры 12,0%.

### Упаковка

Макулатура должна быть упакована в кипы. В кипу упаковывают макулатуру одной марки; масса кипы - от 200 до 600 кг. Допускается по согласованию с потребителем упаковывание макулатуры в кипы массой менее 200 кг и более 600 кг, но не более 800 кг. Макулатура в кипе должна быть плотно спрессована.

Кипы должны быть обвязаны мягкой стальной проволокой диаметром (2,5±0,6) мм по ГОСТ 3282 или стальной упаковочной мягкой лентой по ГОСТ 3560 размером не более 0,5 мм-20,0 мм.

Допускается по согласованию с потребителем использование других обвязочных материалов, обеспечивающих сохранность кип при транспортировании и хранении. Концы обвязочного материала должны быть заправлены под пояс. Число обвязочных поясов должно быть не менее четырех.

Допускается обкладка кип макулатуры картоном по действующим нормативным документам.

Допускается упаковывание макулатуры в рулонах. Конец бумажного полотна в рулоне должен быть плотно приклеен. Масса рулона - от 100 до 800 кг, ширина - от 380 до 2000 мм, диаметр - не более 900 мм.

### Маркирование

На каждую кипу должен быть наклеен маркировочный ярлык, на котором четким печатным шрифтом должны быть нанесены следующие данные:

- наименование страны-отправителя;

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- условное обозначение (3.3);

- номер партии;

- номер кипы;

- масса кипы.

Допускается наносить маркировку краской, которая не смывается, с помощью трафарета или упаковочного пресса. Маркировка должна быть четкой.

Транспортная маркировка кип - по ГОСТ 14192 с использованием манипуляционных знаков N 3, 8.

Маркирование кип макулатуры для экспорта должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, заказу-наряду внешнеторговой организации или документу, его заменяющему.